[image: image1.emf] 

[image: image2.jpg];colamelt\



 


                  LITERATURA TÉCNICA      
                                    Adesivo Thermobond TH 2001 P            Rev.5/2015
Descrição: Adesivo em Bastão Hot melt termoplástico à base de resinas sintéticas.
Aplicação: 
	Este adesivo é indicado para uso geral em colagens de papel, papelão, cartão e vários outros substratos. 


Muito utilizado também nas indústrias eletro eletrônica para encapsulamento de componentes eletrônicos.
	Propriedades:  O adesivo TH 2001P apresenta rápida fusão na temperatura de aplicação excelente adesão em diversos tipos de substratos.


                                     Características Físicas
Viscosidade Brookfield sp 4/27, rpm 20 – 150°C    
5500 - 7000 cPs
Ponto de Amolecimento ( Ball & Ring ) 


95 – 110°C
Cor 







Lev. Amarelado
Temperatura do Aplicador 



           180ºC

Dimensões do Bastão:- Diâmetro                                 14,8 – 15,3 mm
                                 
   - Comprimento
                      295 - 300 (mm)

Validade






 24 meses
Obs: Este produto atende as especificações da norma NBR NM 300-3-2004 (Metais Pesados, conforme laudo Falcão Bauer).

Condições de Estocagem: Armazenar o produto em lugares secos e não expor a luz solar. Manter as embalagens originais sempre fechadas após o uso.

Observações: Poeira e outras contaminações podem comprometer a desempenho do adesivo e do equipamento. 

Embalagem com 10 ou 25 Kg em caixas de papelão.

Precauções: 

Recomenda-se cuidado ao se trabalhar com o adesivo  fundido, pois o mesmo, se encontrando em altas temperaturas, podendo ocasionar queimaduras em contato com a pele. Em caso de acidente, emergir imediatamente a área queimada em água limpa e fria. 
	 Sugerimos o uso de óculos de segurança e luvas para operação com o produto. 


	Nota:                                                                                                                                                    
	 
	         
	
	

	As informações descritas acima se baseiam em nossa experiência prática, bem como nos testes executados em nossos Laboratórios e junto a Clientes. Estas informações devem ser consideradas apenas como orientação geral, não podendo a Colamelt ser responsabilizada pelo uso indevido do produto. As especificações técnicas poderão ser modificadas sem aviso prévio. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, consulte nosso departamento pelo telefone: (11) 2414-2000 ou E-mail : colamelt@colamelt.com.br 


Colamelt Industrial Ltda. Rua Espanhola, 489 – V. Endres - Guarulhos - Tel.11-2414-2000

[image: image3.emf] 

_1478067370.doc
[image: image1.png]Thermobond







